特殊过程确认记录

| 特殊过程名称 | 蒸压养护 | 确认日期 | 20253.1.10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主持人 | 蔡爱玉 | 参加人员 | 生产部相关人员 |
| 确认过程介绍 | 一、确认工艺参数，进行评审，生产部经理批准执行。 |  |  |
| 人员要求 | 岗位人员经培训考核，合格上岗，技术能满足生产要求。 |  |  |
| 设备要求 | 生产能力与生产工艺参数控制正常，产品质量符合要求，确定该设备能力符合生产和产品要求。 |  |  |
| 其他要求 | 生产过程严格按照“蒸压养护作业指导书”操作，并做好生产及过程记录。 |  |  |
| 试验参数记录 | 首先真空泵对蒸压釜抽真空到0.04MPa（约 0.5-1h），接着打开蒸汽管道阀门使蒸压釜内压力达到1.2MPa、温度195℃（升压过程约需2h），恒温恒压（1.2MPa，190℃）5.5h后打开放气阀（放气约需1h），由此完成蒸压养护过程。 |  |  |
| 结果比较 | 上面实验过程参数所生产的产品效果最为理想。 |  |  |
| 确认结论 | 符合产品要求。 签名：蔡爱玉 日期：2025.1.10. |  |  |
| 审批意见 | 同意。 签名：黄锦旭 日期：2025.1.12. |  |  |
| 随附资料 |  |  |  |